苏州市姑苏区纸巾纸、卫生纸产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于苏州市姑苏区市场监督管理局组织的纸巾纸、卫生纸产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店抽样：在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

抽样数量为8个最小销售包装单位，样品为两份，一份作为检验样品（5个最小销售包装单位），另一份作为备用样品（3个最小销售包装单位）。
3.检验依据

表1 原生浆（纤维）卫生纸产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	D65亮度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 7974-2013

	2
	横向吸液高度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 461.1-2002

	3
	抗张指数
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24328.3-2020

	4
	柔软度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 8942-2016

	5
	可迁移性荧光物质
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018

	6
	球形耐破度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24328.7-2020

	7
	洞眼
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018

	8
	尘埃度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 1541-2013

	9
	标志
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018


表2 回用浆（纤维）卫生纸产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	D65亮度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 7974-2013

	2
	横向吸液高度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 461.1-2002

	3
	抗张指数
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24328.3-2020

	4
	柔软度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 8942-2016

	5
	重金属含量（铅）
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24991-2010

	6
	重金属含量（砷）
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24992-2010

	7
	球形耐破度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 24328.7-2020

	8
	洞眼
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018

	9
	尘埃度
	GB/T 20810-2018
	GB/T 1541-2013

	10
	标志
	GB/T 20810-2018
	GB/T 20810-2018


表3 本色卫生纸产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	亮度
	QB/T 4509-2013
	GB/T 7974-2013

	2
	荧光性物质
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013

	3
	横向吸液高度
	QB/T 4509-2013
	GB/T 461.1-2002

	4
	抗张指数
	QB/T 4509-2013
	GB/T 12914-2008

	5
	柔软度
	QB/T 4509-2013
	GB/T 8942-2016

	6
	洞眼
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013

	7
	尘埃度
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013

	8
	标志
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013


表4本色纸巾纸产品检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	亮度
	QB/T 4509-2013
	GB/T 7974-2013

	2
	荧光性物质
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013 

	3
	横向吸液高度
	QB/T 4509-2013
	GB/T 461.1-2002

	4
	抗张指数
	QB/T 4509-2013
	GB/T 12914-2008

	5
	纵向湿抗张强度
	QB/T 4509-2013
	GB/T 12914-2008

	6
	柔软度
	QB/T 4509-2013
	GB/T 8942-2016

	7
	洞眼
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013

	8
	尘埃度
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013

	9
	标志
	QB/T 4509-2013
	QB/T 4509-2013


表5 纸巾纸产品检验项目（GB/T 20808-2022）

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	D65亮度
	GB/T 20808-2022
	GB/T 7974-2013

	2
	可迁移性荧光物质
	GB/T 20808-2022
	GB/T 20808-2022

	3
	横向吸液高度
	GB/T 20808-2022
	GB/T 461.1-2002

	4
	横向抗张强度
	GB/T 20808-2022
	GB/T 24328.3-2020

	5
	纵向湿抗张强度
	GB/T 20808-2022
	GB/T 465.2-2008

	6
	柔软度
	GB/T 20808-2022
	GB/T 8942-2016

	7
	丙烯酰胺含量
	GB/T 20808-2022
	GB/T 37859-2019

	8
	重金属含量
	GB/T 20808-2022
	GB/T 20808-2022

	9
	可分解致癌芳香胺染料含量
	GB/T 20808-2022
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	10
	甲醛含量
	GB/T 20808-2022
	GB/T 34448-2017

	11
	脱色性能
	GB/T 20808-2022
	GB/T 20808-2022

	12
	洞眼
	GB/T 20808-2022
	GB/T 20808-2022

	13
	尘埃度
	GB/T 20808-2022
	GB/T 1541-2013

	14
	标志
	GB/T 20808-2022
	GB/T 20808-2022


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 20808-2022《纸巾》

GB/T 20810-2018《卫生纸(含卫生纸原纸)》

QB/T 4509-2013《本色生活用纸》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

